МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ     Металургійний

КАФЕДРА ___Металознавства та термічної обробки металів

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ __7.090412 «Металознавство та термічна обробка металів»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

НА ТЕМУ: «Дослідження впливу хімічного складу та мікроструктури на механічні властивості листової сталі для суднобудування».

СТУДЕНТ _______________________________________( Мельничук О.В.)

КЕРІВНИК ПРОЕКТУ ___________________________________ (Рябікіна М.А.)

КОНСУЛЬТАНТИ:

З ЕКОНОМІКИ

І ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ____________________________(Фоменко О.С.)

З ОХОРОНИ ПРАЦІ _______________________________________(Бухаров І.І.)

З ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ __________________________________ (Шоботов В.М.)

З ________________________________________________________(______________)

З ________________________________________________________(______________)

РЕЦЕНЗЕНТ ______________________________________________(Ткаченко І.Ф.)

ПРОЕКТ РОЗГЛЯНУТИЙ КАФЕДРОЮ І ДОПУЩЕНИЙ ДО ЗАХИСТУ В ДЕК

__________________________________________________________________________

Завідувач кафедрою ______________________проф. Ткаченко Ф.К.

Маріуполь ________________ 2008 р.

Форма №У-9.01

Затв. наказом Мінвузу УРСР

від 3 серпня 1984р. № 253

## Приазовський державний технічний університет

Факультет Металургійний	                                    Кафедра Металознавства та термічної обробки металів

Спеціальність	7.090412 «Металознавство та термічна обробка металів»

Затверджую

Зав. Кафедрою

проф., д. т. н. Ткаченко Ф. К.

«		»		2008 р.

# Завдання

на дипломний проект (РОБОТУ) студентові

Мельничук Ольгі Василівні

1. Тема проекту  (роботи) Дослідження впливу хімічного складу та мікроструктури на механічні властивості листової сталі для суднобудування

затверджена наказом по вузу від	  «1  »		січня		2008 р.	№ 03-05

2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи)	 2008 р.

3. Вихідні дані до проекту Технологічні інструкції по технології виробництва сталі і листового прокату для морських споруджень, масив даних об’ємом 11403 плавки, котрий включає хімічний склад сталі, стан поставки, температури кінця чернової, початку і кінця чистової прокатки та механічні властивості.

4.Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити)	1. Літературний огляд;  2. Матеріал і методика дослідження; 3. Результати досліджень; 4. Організаційно – економічна частина; 5. Охорона праці; 6. Цивільна оборона.

5.Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) 1. Вимоги до хімічного складу та механічних властивостей; 2. Макро-, мікроструктура сталі та характер поверхні руйнування; 3. Рівняння залежностей механічних властивостей від технологічних параметрів; 4. Гістограми механічних властивостей; 5. Рівняння залежностей механічних властивостей від технологічних параметрів; 6. Сітьовий графік виконання НДР.

6.Консультанти проекту (роботи) із зазначенням розділів проекту, що стосуються їх

| Розділ | Консультант | Підпис і дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Завдання видав | Завдання прийняв |
| Экономічна частина | Фоменко Ольга Сергійовна |  |  |
| Охорона праці | Бухаров Іван Іванович |  |  |
| Цивільна оборона | Шоботов Володимир Михайлович |  |  |

7.Дата видачі завдання

Керівник

Завдання прийняв до виконання

Календарний план

| Пор. № | Назва етапу дипломного проекту | Термін виконання етапів проекту | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уточнення завдання і складання плану робіт | 24.12.07 - 28.12.07 |  |
| 2 | Ознайомлення з марками судової сталі та аналіз вимог Germanischer Lloyd, що пред’являються до них | 14.01.08 – 22.01.08 |  |
| 3 | Вивчення технологічних інструкцій виробництва листового прокату з судосталі | 11.02.08 – 18.02.08 |  |
| 4 | Вивчення сучасної інформації що до судових сталей в наукових журналах та мережі Інтернет | 19.02.08 – 25.02.08 |  |
| 5 | Складання літературного огляду | 26.02.08 - 3.03.08 |  |
| 6 | Розрахунок і оформлення цивільної оборони | 3.03.08 – 17.03.08 |  |
| 7 | Статистичний аналіз впливу хімічного складу та технологічних параметрів на механічні властивості, формування вибіркових сукупностей | 4.03.08 - 31.03.08 |  |
| 8 | Регресійний аналіз впливу хімічного складу на механічні властивості листових сталей | 1.04.08 - 7.04.08 |  |
| 9 | Аналіз отриманих результатів та написання висновків | 8.04.08 - 14.04.08 |  |
| 10 | Розрахунок і оформлення охорони праці та економічної частини | 15.04.08 - 30.04.08 |  |
| 11 | Оформлення пояснювальної записки | 1.05.08 - 4.05.08 |  |
| 12 | Оформлення плакатів | 5.05.08 - 9.05.08 |  |
| 13 | Захист дипломної роботи |  |  |

Студент-дипломник

Керівник проекту	        _______________________________________________

ВВЕДЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Металлургический комбинат «Азовсталь» – это современное высокотехнологичное предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции. МК «Азовсталь» входит в тройку лидеров отраслевого рейтинга металлургических предприятий Украины по производству чугуна, стали, проката.

Уже несколько десятилетий МК «Азовсталь» является производителем судостроительных сталей, постоянно совершенствуя технологию производства и улучшая их служебные свойства. Ежегодно выпускается порядка 7 тыс. тонн этой стали. Требуемый уровень качества и служебных свойств металлопродукции комбината обеспечивается применением современных средств производства стали и прогрессивных технологий. «Азовсталь» чутко реагирует на запросы рынка и конкретных клиентов при производстве продукции.

Весьма перспективным является применение этих сталей для морских и наземных транспортных трубопроводов, мостов, причалов, нефтехранилищ и др. А использование этих сталей в судостроении позволит обеспечить создание ледокольного и транспортного арктического флота нового поколения, серийного строительства уникальных плавучих и стационарных платформ с высокой экологической надежностью для добычи нефти и газа.

Раздел №1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

1.1 Условия эксплуатации и требования, предъявляемые к       судостроительным сталям

Металлургический комбинат «Азовсталь» – одно из крупнейших стабильно работающих предприятий черной металлургии Украины. Продукция азовстальской марки соответствует лучшим мировым стандартам и экспортируется в десятки стран Западной Европы, Северной и Центральной Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

На комбинате должное внимание уделяется вопросам качества продукции, и ее стандартизации. «Азовсталь» уделяет большое внимание средствам современного контроля: на комбинате применяются различные методы определения качественных характеристик металлопроката, состояния металла, оборудования, производственных агрегатов и механических свойств металлопроката. Все необходимые параметры отслеживаются посредством неразрушающего контроля с применением ультразвукового, радиационного, магнитного, вихретокового, капиллярного, визуально-оптического методов дефектоскопии и ультразвуковой толщинометрии. Ежегодно инвестируются десятки миллионов долларов в техническое переоснащение производства, обеспечивающее высокое качество продукции и различные экологические программы.

В 1976 г. «Азовсталь» включен в общесоюзный Регистр производителей толстолистового проката для судостроения. Первыми на Украине здесь перешли на производство унифицированных МАКО (Международной ассоциацией классификационных обществ) марок сталей, отличающихся от ранее принятых требованиями к химическому составу, механическим и технологическим свойствам, методом испытаний.

Толстолистовой прокат, производимый под надзором Морского Регистра, широко применяется на судостроительных заводах Украины и Российской Федерации. За время его производства на стане 3600 всего было поставлено более 2 млн.т. металла марок А, В, Д, Е, А32, Д32, Е32, А36, Д36, Д40S, Е40S и некоторых других высококачественных сталей. Весь этот прокат был использован для строительства судов широкого диапазона классов и назначений. Так были построены и успешно эксплуатируются суда с неограниченным районом плавания: танкеры, нефтевозы, сухогрузы, ледокольно-транспортные и другие суда.

В 1991году были выполнены испытания и получены свидетельства на производство толстолистового проката выданные Германским Ллойдом и ТЮФ-Рейнланд. Также была произведена сертификация толстолистового проката по требованиям Британского Ллойда и по требованиям Дет Норске Веритас, Американского Бюро Судоходства. Таким образом, прокат из судостроительных сталей, производимый комбинатом, стал пользоваться большим спросом и на мировом рынке [1] .

К судостроительным сталям предъявляются достаточно высокие требования. В первую очередь, они должны обладать повышенной прочностью, хорошей свариваемостью и сопротивляемостью хрупким разрушениям.

Удовлетворение требований эксплуатационного порядка должно гарантировать конструкциям корпуса необходимую прочность и неизменяемость формы в различных условиях внешних воздействий на судно, а также долговечность службы и возможность ремонта в процессе эксплуатации судна.

Так же сталь должна обладать достаточной пластичностью при ее обработке путем холодной и горячей гибки, резки на гильотине и газом, стабильностью механических свойств после обработки и дальнейшего естественного старения и т.д.

Требования экономического порядка, предъявляемые к судостроительной стали, таковы: сталь должна выплавляться только из отечественного сырья и ее стоимость не должна превышать известных пределов.

Определить, пригодна ли сталь к постройке из нее сварных корпусов судов, мы можем по малой чувствительности ее к надрезу, и сопротивляемости распространению трещин. Критическая температура хрупкости для корпусной стали tхр≤40. Сталь должна обладать достаточной сопротивляемостью хрупким разрушениям,  способностью к пластическому деформированию при воздействии динамических нагрузок при нормальной   и пониженных температурах.

Важным является хорошая свариваемость судостроительной стали. Она должна допускать сварку при применении технологии, не осложняющей изготовления корпусных конструкций в условиях судостроительных заводов, с обеспечением отсутствия трещинообразования на сварных швах, зонах термического влияния и основном металле. При этом сварные соединения должны обладать достаточной прочностью, пластичностью и сопротивляемостью хрупким разрушениям. Также, корпусная сталь и ее сварные соединения должны хорошо сопротивляться действию ударных нагрузок, причем, в случае разрушения сварной конструкции, трещины должны распространяться  преимущественно по основному металлу, не выходя, как правило, за пределы деформированной зоны. Только при выполнении этого условия может быть обеспечена высокая энергоемкость сварных конструкций.

Так как корпусная сталь и ее сварные соединения служат в морской воде при постоянном и переменном погружении, во влажной морской атмосфере и в условиях воздействия водно-воздушной эмульсии и пены, то необходимо, чтобы корпусная сталь обладала повышенной коррозионной стойкостью в этих средах [2].

1.2 Требования Germanischer Lloyd к судостроительным     сталям

В соответствии с Правилами и Требованиями общества Germanischer Lloyd стали для судостроения классифицируют на 16 марок, которые представлены в таблицах 1.1 и 1.2.

Таблица 1.2.1 – Химический состав и технология раскисления сталей нормальной прочности

| Категория | GL-A | GL-B | GL-D | GL-E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технология раскисления | Для t50 мм Любой способ, исключая кипящую сталь | Для t50 мм Любой способ, исключая кипящую сталь | Для t25 мм спокойная сталь | Полностью раскисленная и мелкозернистая |
|  | Для t>50 мм спокойная сталь | Для t>50 мм спокойная сталь | Для t>25 мм полностью раскисленная и мелкозернистая |  |
| Химический состав (%) (ковшовые пробы) | Содержание углерода плюс 1/6 марганца не должно превышать 0,40 % |  |  |  |
| Сmax | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,18 |
| Mnmin | 2,5С | 0,80 | 0,60 | 0,70 |
| Simax | 0,50 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Pmax | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Smax | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Al (растворимый в кипящем слое)min | - | - | 0,015 | 0,015 |

Категории GL-A, GL-B, GL-D, GL-E обозначают стали нормальной прочности, а категории GL-A32, GL-D32, GL-E32, GL-F32, GL-A36, GL-D36, GL-E36, GL-F36, GL-A40, GL-D40, GL-E40, GL-F40– стали высокой прочности.

Таблица 1.2.2 – Химический состав и технологии раскисления сталей высокой прочности

| Категории | GL-A32, GL-D32, GL-E32, GL-A36, GL-D36, GL-E36, GL-A40, GL-D40, GL-E40 | GL-F32 GL-F36 GL-F40 |
| --- | --- | --- |
| Технология раскисления | Спокойные и мелкозернистые |  |
| Химический состав (%) (ковшовые пробы) |  |  |
| Сmax | 0,18 | 0,16 |
| Mn | 0,90-1,60 | 0,90-1,60 |
| Simax | 0,50 | 0,50 |
| Pmax | 0,035 | 0,025 |
| Smax | 0,035 | 0,025 |
| Al (растворимый в кислоте)min | 0,015 | 0,015 |
| Nb | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 |
| V | 0,05-0,10 | 0,05-0,10 |
| Timax | 0,02 | 0,02 |
| Всего max | 0,12 | 0,12 |
| Cumax | 0,30 | 0,30 |
| Crmax | 0,20 | 0,20 |
| Nimax | 0,40 | 0,80 |
| Momax | 0,08 | 0,08 |
| Nmax | - | 0,009 (0,012, если присутствует Al) |

При необходимости из анализа плавки должно определяться значение углеродного эквивалента по формулам:

Сeq= С+Mn6+Cr+Mo+V5+Ni+Cu15                                                     (1.2.1)

Рсm= С+Si30+Mn20+Cu20+Ni60+Cr20+Mo15+V10+5B%                                  (1.2.2)

Для корпусной стали высокой прочности, подверженной термомеханической обработке, углеродный эквивалент должен соответствовать требованиям таблицы 1.2.3.

Таблица 1.2.3 – Значения углеродного эквивалента для ТМ-проката из корпусных сталей высокой прочности для изделий толщиной до 150 мм

| Категория стали | Значение углеродного эквивалента %, макс. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Толщина изделия t мм |  |
|  | t50 | 50<t150 |
| GL-A32, GL-D32, GL-E32, GL-F32 | 0,36 | 0,38 |
| GL-A36, GL-D36, GL-E36, GL-F36 | 0,38 | 0,40 |
| GL-A40, GL-D40, GL-E40, GL-F40 | 0,40 | 0,42 |

Условия поставки судостроительных сталей нормальной и повышенной прочности приведены в таблицах 1.2.4 и 1.2.5.

Таблица 1.2.4 – Условия поставки сталей нормальной прочности

| Категория | Толщина изделия t мм | Условия поставки |
| --- | --- | --- |
| GL-A | 50 | любые |
|  | 50<t150 | нормализованные, подверженные нормализации или ТМ-прокат |
| GL-B | 50 | любые |
|  | 50<t150 | нормализованные, подверженные нормализации или ТМ-прокат |
| GL-D | 35 | любые |
|  | 30<t150 | нормализованные, подверженные нормализации или ТМ-прокат |
| GL-E | 150 | нормализованные или ТМ-прокат |

Таблица 1.2.5 – Условия поставки сталей повышенной прочности

| Категории | Элементы, измельчающие зерно | Диапазон толщин t мм | Условия поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| GL-A 32 GL-A 36 | Nb или V | 12,5 | любые |
|  |  | 12,5<t150 | нормализованные, подверженные нормализации или ТМ-прокат |
|  | только Al или с Ti | 20 | любые |
|  |  | 20<t35 | любые, но подлежащие особому одобрению ГЛ в состоянии после прокатки |
|  |  | 35<t150 | нормализованные, подверженные нормализации или ТМ-прокат |
| GL-A 40 | любые | 12,5 | любые |
|  |  | 12,5<t50 | нормализованные, подверженные нормализации или ТМ-прокат |
|  |  | 50<t150 | нормализованные, ТМ-прокат или закаленные и отпущенные |
| GL-D 32 GL-D 36 | Nb или V | 12,5 | любые |
|  |  | 12,5<t150 | нормализованные, подверженные нормализации или ТМ-прокат |
|  | только Al или с Ti | 20 | любые |
|  |  | 20<t25 | любые, но подлежащие особому одобрению ГЛ в состоянии после прокатки |
|  |  | 25<t150 | нормализованные, подверженные нормализации или ТМ-прокат |
| GL-D 40 | любые | 50 | нормализованные, подверженные нормализации или ТМ-прокат |
|  |  | 50<t150 | нормализованные, ТМ-прокат или закаленные и отпущенные |

Таблица 1.2.5 – Условия поставки сталей повышенной прочности                                  (продолжение)

| Категории | Элементы, измельчающие зерно | Диапазон толщин t мм | Условия поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| GL-E 32 | любые | 50 | нормализованные или ТМ-прокат |
|  |  | 50<t150 | нормализованные или ТМ-прокат |
| GL-E 40 | любые | 150 | нормализованные или ТМ-прокат |
| GL-F 32 GL-F 36 GL-F 40 | любые | 150 | нормализованные, ТМ-прокат или закаленные и отпущенные |

Механические свойства сталей для судостроения должны соответствовать требованиям, указанным в таблицах 1.2.6 и 1.2.7

Таблица 1.2.6 – Механические свойства сталей нормальной прочности

| Категория | Предел текучес-ти, RсН [Н/мм2] мин. | Временное сопротивле-ние, Rm [Н/мм2] | Относитель-ное удлинение L0=5,6S0 A5 [%] мин. | Испытания на ударную вязкость образцов с надрезом |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Исп. темп. [C] | Работа удара KV [J] мин. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | t50 [мм] |  | 50<t70 [мм] |  | 70<t100 [мм] |  |
|  |  |  |  |  | прод. | попер. | прод. | попер. | прод. | попер. |
| GL-A | 235 | 400-520 | 22 | +20 |  |  | 34 | 24 | 41 | 27 |
| GL-B |  |  |  | 0 | 27 | 20 | 34 | 24 | 41 | 27 |
| GL-D |  |  |  | -20 | 27 | 20 | 34 | 24 | 41 | 27 |
| GL-E |  |  |  | -40 | 27 | 20 | 34 | 24 | 41 | 27 |

Таблица 1.2.7 – Механические свойства сталей повышенной прочности

| Категория | Предел текучес-ти, RсН [Н/мм2] мин. | Временное сопротивле-ние, Rm [Н/мм2] | Относитель-ное удлинение L0=5,65S0 A5 [%] мин. | Работа удара для образца с надрезом |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Исп. темп. [o C] | KV [J] мин. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | t50 [мм] |  | 50<t70 [мм] |  | 70<t150 [мм] |  |
|  |  |  |  |  | прод. | попер. | прод. | попер. | прод. | попер. |
| GL-A32 GL-D32 GL-E32 GL-F32 | 315 | 440-570 | 22 | 0 -20 -40 -60 | 31 | 22 | 38 | 26 | 46 | 31 |
| GL-A36 GL-D36 GL-E36 GL-F36 | 355 | 490-630 | 21 | 0 -20 -40 -60 | 34 | 24 | 41 | 27 | 50 | 34 |
| GL-A40 GL-D40 GL-E40 GL-F40 | 390 | 510-660 | 20 | 0 -20 -40 -60 | 41 | 27 | 46 | 31 | 55 | 37 |

1.3 Влияние химического состава и микроструктуры на свойства  низколегированных судостроительных сталей

Влияние легирующих элементов на свойства низколегированной стали связано с их воздействием на кинетику превращения переохлажденного аустенита или непосредственно на прочность феррита. Введение легирующих элементов большей частью значительно повышает устойчивость переохлажденного аустенита во всем диапазоне температур. В присутствии легирующих элементов С-образная кривая или двигается вправо (Si, Mn и др.) без изменений ее вида, или происходит ее разделение на область перлитного превращения и область промежуточного превращения (Cr, Mo, V и др.) [3].

Легирующие элементы, изменяя параметры решетки железа, упрочняют феррит (кроме хрома), незначительно влияют на характеристики пластичности (кроме элементов, образующих растворы внедрения) и обычно понижают вязкость (за исключением никеля и хрома). Степень влияния отдельных элементов зависит от типа образуемого твердого раствора, различия атомных радиусов железа и растворенного элемента, а также взаимодействия их электронных оболочек.

Углерод, кремний и марганец – основные легирующие элементы, которые оказывают монотонно упрочняющее влияние.

Легирование углеродом является самым дешевым способом упрочнения низколегированных сталей феррито-перлитного класса. Интенсивность влияния углерода на упрочнение стали выше (0,1% С повышает σТ на 40 Н/мм2), чем у марганца и кремния (20 Н/мм2). Упрочнение за счет углерода связано с увеличением количества перлита и явлением постепенного измельчения зерна. Упрочнение перлита за счёт увеличения содержания углерода в стали показано в таблице 1.3.1. При повышенном содержании углерод выделяется в виде карбидной фазы. Одновременно с упрочнением, повышение содержания углерода влечет уменьшение значений ударной вязкости, повышение порога хладноломкости, т.е. происходит снижение пластических и вязких свойств, а также ухудшается сопротивление хрупкому разрушению.

Таблица 1.3.1 – Упрочнение перлита за счёт увеличения содержания углерода в стали

| Содержание углерода, % | 0,01 | 0,05 | 0,1 | 0,16 | 0,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предел текучести, Н/мм2 | 220 | 222 | 248 | 259 | 303 |
| Количество перлита, % | 0 | 3,3 | 4,6 | 13,1 | 16,1 |
| Диаметр зерна, мм−12 | 5,6 | 5,3 | 6,5 | 8,8 | 9,9 |

Такое влияние углерода на ударную вязкость и хладостойкость стали следует объяснить тем, что в определенных условиях превалирует фактор повышения количества перлита, а в других – измельчения зерна. С увеличением содержания углерода с 0,05 до 0,20% в стали, микролегированной добавками ниобия и ванадия, доля перлита в структуре возрастает с 10 до 40%. Чаще наблюдается проявление неблагоприятного влияния повышенного количества перлита [4]. На рисунке 1.3.1 мы видим, что углерод оказывает значительно большее влияние на временное сопротивление, чем на предел текучести, поэтому он уменьшает отношение Gт/Gв [5]. Уменьшение содержания углерода с 0,20 до 0,05 - 0,010%, характерного для малоперлитных сталей, приводит к значительному повышению пластичности и увеличению ударной вязкости. Степень влияния перлита на повышение переходной температуры зависит также от величины зерна стали: с ее уменьшением усиливается степень влияния перлита на переходную температуру. Отсюда следует, что использование сталей с низким содержанием углерода при наличии крупнозернистой структуры в отношении переходной температуры менее эффективно, чем в сталях с мелкозернистой структурой, в которых снижение содержания углерода сопровождается понижением переходной температуры.

Рисунок 1.3.1. – Влияние углерода на механические свойства
                                             горячекатаных низколегированных сталей [5]:

_________  - сталь: 1,4% Mn, 0,3% Si, 0,04% V, 0,03% Nb, 0,03% S

t нагрева под прокатку 1200°С, окончания прокатки 850°С.

-------------  - сталь: 1,35% Mn, 0,45% Si, 0,025% Ti, 0,012% S

t нагрева под прокатку 1150°С, окончания прокатки 760°С.

Так как углерод ухудшает свариваемость стали, то для обеспечения хорошей свариваемости его содержание не должно превышать 0,12%. Вместе с тем, при изготовлении из сталей повышенной прочности листов больших толщин было установлено, что в этих случаях необходимо идти на некоторое повышение содержания углерода, чтобы обеспечить полностью волокнистый  излом на пробах, отобранных во всю толщину листа. Таким образом, углерод при прочих равных условиях увеличивает стабильность свойств стали в случае увеличения размеров изделий [2].

Обязательным является использование кремния, который обеспечивает наряду с другими раскислителями (марганцем, алюминием) достаточно полное глубинное раскисление стали. Кремний оказывает существенное влияние на механические свойства. Он повышает временное сопротивление стали в горячекатаном состоянии и несколько больше увеличивает предел текучести, в связи с чем, с увеличением содержания Si повышается величина отношения Gт/Gв стали. Одновременно снижается пластичность стали, что выражается в уменьшении значений относительного удлинения [2]. Упрочнение феррито-перлитной стали за счет повышения содержания кремния связано с искажением кристаллической решетки. Межатомные силы связи кремния с углеродом слабее, чем соответствующие силы связи кремния с железом, поэтому, растворяясь в феррите, кремний ослабляет связь атомов железа с углеродом и способствует графитизации. Кремний измельчает блоки и увеличивает искажение ІІ и ІІІ рода; это упрочняет феррит. Отрицательным влиянием кремния является то, что при содержании его более 1% снижается ударная вязкость, укрупняется зерно, ухудшается свариваемость стали.

Легирование марганцем сопровождается упрочнением и снижением ударной вязкости и хладостойкости. Характер изменения ударной вязкости, хладостойкости с повышением содержания марганца определяется соотношением структурных составляющих (феррит, перлит и продукты промежуточного превращения) и степенью воздействия этого элемента на величину зерна феррита. В стали с небольшим содержанием углерода введение марганца до 1,5% повышает сопротивление хрупкому разрушению. Это связано с тем, что указанный элемент уменьшает блокировку дислокации (снижает содержание азота в атмосферах Коттрелла) и обеспечивает получение продуктов распада аустенита повышенной дисперсности. Введение марганца способствует измельчению зерна феррита и оказывает положительное влияние на сопротивление хрупкому разрушению. Марганец снижает энергию дефектов упаковки, способствуя значительному повышению прочности аустенита в горячем состоянии. Он также задерживает разупрочнение при статической и динамической рекристаллизации [4].  Резкое ухудшение пластических характеристик происходит при содержании марганца 2% и более и связано с образованием при содержании углерода 0,1% и более чрезмерно большого количества продуктов промежуточного превращения.

Никель с железом образует непрерывный ряд твердых растворов. Он оказывает слабое влияние на стандартные механические свойства марганецсодержащей низколегированной стали. Повышение хладостойкости железа при наличии никеля является следствием ослабления, чем углеродно-азотной блокировки дислокаций. В количествах 1,3%, данный элемент благоприятно влияет на температуру перехода в хрупкое состояние, снижая ее, а также на работу развития трещины, а при введении в сталь до 0,9% никеля – сохраняется феррито-перлитная структура.

Молибден в феррито-перлитных низколегированных сталях находится преимущественно в твердом растворе и практически не оказывает влияния на их механические свойства в нормализованном состоянии. Только при комплексном легировании молибденом и бором, а также при повышенном содержании углерода (0,2%) и марганца (1,5%) и без наличия бора, образуется бейнитная структура, существенно повышающая прочность и снижающая ударную вязкость, хладостойкость и работу развития трещины. Что особенно благоприятно: большое количество Мо приводит к образованию специальных карбидов, которые тормозят рост зерна [6].

Хром в феррито-перлитных сталях находится в основном растворе. При больших количествах хрома появляются продукты промежуточного превращения, что сопровождается резким повышением прочности и существенным снижением пластинчатости стали. Этот элемент снижает абсолютные значения ударной вязкости и ухудшает хладостойкость. Работа развития трещины также уменьшается при увеличении содержания хрома, причем наиболее резко при количествах более 0,7% [5].

Основным раскислителем при выплавке стали является алюминий. Его оксиды и нитриды, являясь многочисленными центрами кристаллизации, обуславливают получение мелкого зерна в стали и одновременно препятствуют его росту при нагреве. Это сопровождается улучшением вязких и хладостойких свойств. Порог хладноломкости раскисленных алюминием низкоуглеродистых сталей смещается в сторону более низких температур на 30-80 С в зависимости от системы легирования и состояния стали. Однако чрезмерное повышение количества алюминия влечет быстрый рост зерна, который сопровождается повышением критической температуры хрупкости [6].

Медь обладает крайне ограниченной растворимостью в -железе и при повышенных количествах  (0,4%) вызывает дисперсионное твердение. Эффект упрочнения от растворения меди находится практически на уровне, наблюдаемом для никеля. Характер влияния меди на ударную вязкость и хладостойкость зависит от содержания и распределения меди: при небольших количествах ее влияние подобно никелю, а при больших, вызывающих дисперсионное твердение, этот элемент снижает ударную вязкость и хладостойкость низколегированных сталей. Медь так же повышает коррозионную стойкость стали в атмосферных условиях.

Кальций – модифицирующий элемент, применяется для борьбы с уменьшением вредного влияния сульфида марганца в результате снижения содержания серы и замены пластичного сульфида марганца на труднодеформируемые сульфиды кальция. При обработке модифицирующим кальцием включения приобретают преимущественно глобулярную форму, изменяется их состав и уменьшается общая длина включений в единице площади. Это повышает пластические и вязкие свойства деформируемых сталей.

Особо важными компонентами, применяемыми для микролегирования судостроительных сталей, являются микролегирующие добавки титана, ниобия и ванадия. Их применение связано с разнообразным воздействием дисперсных нитридов и карбонитридов этих элементов, которые выделяются на различных стадиях металлургического передела, на структурные превращения, прочностные свойства, сопротивление хрупкому разрушению и конечную структуру.

В измельчении первичной структуры оказываются эффективными небольшие присадки титана (0,01-0,03%), так как образующиеся в жидкой стали нитриды титана служат центрами кристаллизации. Степень рекристаллизации такой стали с нитридами титана при предварительной горячей прокатке ниже, чем у крупнозернистой, поэтому рекристаллизованное аустенитное зерно у нее однороднее и мельче. Дальнейшая окончательная прокатка такого мелкозернистого аустенита в области отсутствия рекристаллизации сопровождается образованием удлиненных аустенитных зерен, которые после  - превращения приводят к образованию мелкого и однородного ферритного зерна. Титан заметно повышает уровень относительной свободной энергии границ аустенитных зерен только при нагреве до высоких температур, т.е. после растворения в аустените соединений этого элемента. При этом начинается интенсивный рост аустенитного зерна [6]. Сталь, микролегированная титаном (0,1%) в горячекатаном состоянии характеризуется высокой прочностью, но низкой пластичностью и ударной вязкостью. Свариваемость такой стали неудовлетворительная. Вместе с тем положительное влияние титана, как раскислителя и диазотатора бесспорно, поэтому присадка титана в сталь составляет всего 0,02% и не превышает 0,08% [2].

Крупные карбонитриды ниобия, выделившиеся в процессе кристаллизации стали, сохраняются при повторном нагреве до высоких температур. Мелкие же карбонитриды ниобия растворяются при температуре выше 1100С и выделяются при охлаждении проката вследствие уменьшения растворимости ниобия в аустените и феррите, располагаясь по границам зерен и субзерен. Мелкие карбонитриды ниобия тормозят движение дислокаций, что способствует упрочнению стали. Как известно, дисперсные частицы эффективно блокируют дефекты типа индивидуальных дислокаций или дислокационной сетки, тем самым замедляя процессы рекристаллизации, и наибольшее замедление статической рекристаллизации происходит в случае легирования малоуглеродистой стали ниобием. Причем, это замедление наблюдается и в том случае, когда температура деформации выше температуры полного растворения карбонитридов, и ниобий находится в твердом растворе. По всей видимости, ниобий сильно взаимодействует с дислокациями, создавая стойкие атмосферы, препятствующие их свободному скольжению. С другой стороны, атомы ниобия закрепляют границы субзерен и зерен, уменьшая скорость миграции последних вследствие значительного снижения коэффициента самодиффузии. При одновременном действии двух факторов – измельчения зерна и дисперсионного твердения за счет исключительно мелких и равномерно распределенных частиц второй фазы – может быть достигнуто значительное упрочнение при вводе сравнительно небольшого количества микролегирующего элемента. Наибольшая польза от ниобия проявляется в состоянии после горячей прокатки [7].

Количество ниобия, переходящего в твердый раствор при нагреве до заданной температуры, зависит от содержания углерода. Пониженное содержание углерода обеспечивает большую растворимость ниобия в аустените (рисунок 1.3.2). При преимущественном упрочнении ниобийсодержащих сталей за счет снижения температуры распада аустенита и дисперсионного твердения, как это наблюдается при испытании стали в состоянии после горячей прокатки, критическая температура хрупкости повышается с увеличением содержания ниобия [8].

Ниобий в количестве 0,02-0,05% при температурах нагрева ниже 1000— 1050 °С ускоряет, а при нагреве выше 1050 °С замедляет -превращение. Значительное повышение устойчивости аустенита при высокотемпературном нагреве связано, в основном, с влиянием ниобия в твердом растворе, а также наблюдаемым при этом ростом зерна аустенита.

При микролегировании стали ниобием наблюдается выделение карбонитридной фазы Nb(С, N), количество которой в анодном осадке возрастает пропорционально увеличению его содержания (рисунок 1.3.3). Как и при введении ванадия, благодаря связыванию части углерода в карбонитрид снижается количество цементита. В соответствии с этим увеличение содержания ниобия от 0 до 0,10% меняет соотношение структурных составляющих: доля перлита снижается от 18 до 11%, доля феррита возрастает от 82 до 89%.

К настоящему моменту ниобий как легирующий элемент имеет существенно более низкую рыночную стоимость, чем ванадий (более чем вдвое) [10].

В сталь обычной прочности ванадий попадает с шихтой, природнолегированной этим элементом на уровне 0,01%, при этом, как показывает опыт, эксплуатационные свойства проката улучшаются [10]. При введении его в количестве 0,04% связывается в карбонитрид V(С, N), снижает долю цементита Fе3С и количество азота в твердом растворе (рисунок 1.3.3). Количество азота, связанного в нитрид А1N, остается при этом почти на постоянном уровне. При увеличении содержания ванадия более 0,04% продолжает возрастать количество азота, связанного в карбонитрид V(С, N), хотя и значительно медленнее, чем при введении первоначальной добавки ванадия. Одновременно с этим снижается количество алюминия, связанного в нитрид А1N. При этом из-за возрастающего дефицита азота меняется стехиометрическое соотношение элементов в карбонитриде ванадия.

Рисунок 1.3.2 – Изотермические кривые растворимости карбидов ниобия и титана, а также нитридов ванадия и титана в стали при различных температурах

Рисунок 1.3.3 – Влияние ниобия, ванадия и титана на фазовый состав малоперлитной стали (Ск - содержание углерода в карбидной фазе; Nн.к. - количество азота в нитридной и карбонитридной фазах)

Комплекс высоких свойств стали, микролегированной ванадием проиллюстрирован на примере листов толщиной до 60 мм включительно. Из таблицы 1.3.2 видно, что эта сталь имеет не только высокую прочность уже в горячекатаном состоянии, но и достаточно высокие другие механические свойства. При измельчении зерна, например, нормализацией, достигается еще большая ударная вязкость. В случае использования при упрочнении проката современной технологии закалки с прокатного нагрева в толщинах до 50 мм включительно обеспечивается прочность σТ500 Н/мм2 [10].

Таблица 1.3.2 – Механические свойства толстолистовой низколегированной стали, микролегированной ванадием [10]

| Толщина, мм | Состояние поставки | σТ, Н/мм2 | σВ, Н/мм2 | δ5, % | KCU−40, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Горячая прокатка | 460 | 620 | 21 | 40 |
|  | Нормализация от 930 °С | 426 | 590 | 24 | 88 |
|  | Закалка от 930 °С + отпуск 650 °С | 490 | 610 | 21 | 60 |
| 50 | Горячая прокатка | 390 | 570 | 22 | 57 |
|  | Нормализация от 930 °С | 400 | 580 | 25 | 90 |
|  | Закалка с прокатного нагрева + отпуск 650 °С | 500 | 620 | 17 | 78 |
| 60 | Горячая прокатка | 445 | 620 | 22 | 57 |
|  | Закалка от 930 °С + отпуск 650 °С | 450 | 580 | 24 | 110 |

И ванадий, и ниобий образуют стойкие карбиды и нитриды (карбонитриды), имеющие высокую температуру растворения в аустените, поэтому они способствуют измельчению зерна [5]. Следует отметить, что механизм влияния ниобия и ванадия на свойства стали по существу идентичен. Выделение карбидов (карбонитридов) после прокатки происходит в γ и -областях, усиливается с увеличением степени обжатия и уменьшается с повышением скорости охлаждения. Присутствие мелкодисперсных частиц в стали приводит к измельчению зерна и субзеренной структуры, а также повышению плотности дислокаций и сопротивления их передвижению. С увеличением содержания ванадия и ниобия повышаются и прочностные характеристики стали. Наиболее существенное влияние на повышение предела текучести оказывает ниобий, а затем ванадий. Ниобий в количестве 0,02% замедляет рост зерна и обеспечивает получение мелкозернистой стали (балл 9-11). В недораскисленных сталях ванадий способствует получению низкозернистой структуры, в то время как в хорошо раскисленной алюминием стали эффект ванадия на измельчение зерна относительно небольшой [5]. В тех случаях, когда превалирующим влиянием является измельчение зерна – эти элементы повышают сопротивление хрупкому разрушению.

Рассмотрим более подробно образование и влияние карбонитридных фаз на структурные превращения при контролируемой прокатке в низколегированных сталях легированных ванадием, ниобием и титаном. Выделение карбонитридных фаз ванадия, ниобия и титана в низколегированных сталях при контролируемой прокатке может происходить как в аустените, так и в феррите. Размер частиц, их расположение, взаимодействие с дислокациями, связь с кристаллической решеткой матрицы различны в зависимости от условий образования частиц. В первом случае они имеют форму квадратов размером 15 - 100 нм. Вследствие отсутствия когерентности эти частицы практически не упрочняют феррит, образовавшийся при охлаждении из аустенита. Карбонитриды, выделившиеся в феррите, представляют собой частицы размерами 1,5 - 10 нм без четко очерченных граней, находящиеся на различных стадиях выделения и полностью или частично сохраняющие когерентную связь с матрицей. Они сильно упрочняют феррит. Интенсивность такого упрочнения зависит от количества частиц и степени их когерентности с матрицей. Изучение кинетики выделения частиц карбонитридных фаз ниобия, ванадия и титана в изотермических условиях при температурах 800-1100 °С после горячей пластической деформации на 25% показало, что наиболее активное выделение в малоперлитных сталях фазы Nb(С, N) происходит при 900-925°С, фаза Тi(С, N ) - при температурах 925-950 °С, фазы V(С, N) - при температурах ниже 850 °С (рисунок 1.3.4).

Если рассматривать в целом влияние микролегирующих элементов ванадия и ниобия на кинетику -превращения малоперлитных сталей можно отметить двойственный его характер. С одной стороны, эти элементы сдерживают рост зерна аустенита при нагреве, благодаря чему способствуют уменьшению его устойчивости в области температур феррито-перлитного превращения, смещают бейнитную область на термокинетических диаграммах распада аустенита при непрерывном охлаждении в сторону более высоких скоростей охлаждения, повышают критические точки начала и конца распада аустенита. Кроме того, присутствуя в виде частиц избыточной фазы, являющихся своего рода дефектами структуры, которые могут служить дополнительными местами зарождения новой фазы, они также способствуют ускорению -превращения при охлаждении. Вместе с тем при переходе в результате нагрева в состав твердого раствора карбонитридообразующие элементы тормозят диффузионные процессы и тем самым способствуют повышению устойчивости аустенита. Результирующее влияние карбонитридообразующих элементов при раздельном или комплексном легировании стали будет определяться тем, какой из указанных выше механизмов будет иметь преобладающее значение. Это в свою очередь зависит от концентрации элементов и температуры аустенитизации.

Рисунок 1.3.4 – Кинетика выделения частиц карбонитридных фаз ванадия, ниобия и титана в аустените под влиянием горячей пластической деформации, %

1 – 10; 2 – 25; 3 – 60; 4 – 10; 5 – 30; 6 – 50; 7 – 60; 8 – 30; 9 - 50

Увеличение содержания ванадия или ниобия до уровня, не превышающего пределы их растворимости при заданной температуре аустенитизации, будет способствовать легированию твердого раствора и повышению его устойчивости при охлаждении в области температур -превращения. Если принятая температура аустенитизации не обеспечивает перевода большей части дисперсных частиц карбонитридных фаз в твердый раствор, то дополнительное микролегирование приводит к снижению устойчивости аустенита, так как способствует еще большему измельчению его зерна и увеличению количества частиц избыточной фазы. Повышение температуры аустенитизации способствует торможению -превращения за счет перевода в твердый раствор большего количества карбонитридообразующих элементов, а также увеличения размера зерна аустенита [6].

Нежелательными примесями в стали являются сера и фосфор. Сера практически не влияет на прочность, но уменьшает пластичность и ударную вязкость, в то время как фосфор существенно упрочняет феррит с соответствующим снижением пластических и вязких свойств.

Фосфор сильно ликвирует [9]. Повышенное количество фосфора способствует увеличению предела текучести и резкому повышению температуры перехода из вязкого в хрупкое состояние. Также повышенное количество фосфора способствует улучшению коррозионной стойкости стали. Это облегчает выплавку стали с низким содержанием углерода, предотвращая при глубоком обезуглероживании чрезмерное обогащение металла закисью железа. В сочетании с медью, никелем, хромом, а также с молибденом фосфор не оказывает вредного влияния на сталь в отношении хладноломкости, особенно, если при производстве металла обеспечено получение мелкого наследственного и действительного зерна [2]. Чем крупнее зерно, тем сильнее охрупчивающее влияние фосфора. Увеличение содержания фосфора от 0,008 до 0,022% повышает Т50 примерно на 5°С. Величина КСV−15 понижается при этом от 95 до 87 Дж/см2.

С уменьшением содержания серы значение ударной вязкости повышается, наиболее интенсивно при содержаниях серы менее 0,01%. В то же время, влияние серы на порог хладноломкости (Т50) неоднозначно. Установлен так называемый сульфидный эффект. С повышением содержания серы снижается величина ударной вязкости при вязком разрушении, однако температура, при которой вязкий излом сменяется хрупким, смещается в область более высоких температур. Это смещение свидетельствует о повышении хладостойкости стали с высокой серой. Разрушение стали с вытянутыми сульфидами связано с возникновением вокруг сульфидов напряжений и образованием пустот (микротрещин), которые в дальнейшем растут, сливаясь в единую трещину, приводящую к разрыву. Чем длиннее включения, тем больше концентрация напряжений. Так как глобулярные включения являются меньшими концентраторами напряжений в поперечном направлении, чем длинные пластинчатые включения, то рост пустот происходит медленнее и энергоемкость разрушения выше. Сера не растворима в - и -железе и присутствует в различных соединениях (сульфидах). Отрицательное влияние серы на качество стали принято связывать в первую очередь с хрупкостью в горячем состоянии – красноломкостью. Она также вредно влияет на свариваемость стали.

Азот отрицательно влияет на ударную вязкость и сопротивление хрупкому разрушению низколегированных сталей при растворении его в твердом растворе или при образовании нитрида железа, вызывающем явление деформационного старения [5].

Мышьяк при затвердевании слитка сильно ликвирует, участки, обогащенные мышьяком, при последующей прокатке сильно вытягиваются в направлении прокатки. Формирующаяся при этом полосчатость, не устранимая термической обработкой, ведет к повышению анизотропии механических свойств [6].

1.4 Применение новых сталей в судостроении

В последние годы в связи с освоением месторождений нефти и газа на арктическом шельфе для судостроительных конструкций различного назначения (морских ледостойких нефтегазодобывающих платформ, судов арктического плавания, понтонов, причалов и др.) стало необходимым создание сталей с пределом текучести от 235 до 460 МПа, с повышенным сопротивлением хрупким разрушениям, в том числе при температурах до       -60 ˚С, и с высокой технологичностью при сварке.

Исследователи И.В. Горынин, В.В. Рыбин, В.А. Малышевский, Е.И. Хлусова проводили опыты на низкоуглеродистых сталях типа (05-09)ГФБ и (06-09)ГН(ДФ)Б, микролегированных ванадием и ниобием. На основе разработанных положений основные принципы легирования судостроительных хладостойких сталей улучшенной свариваемости различной категории прочности могут быть сформулированы следующим образом:

- снижение содержания углерода до 0,05-0,07 % для улучшения свариваемости, обеспечения высокой пластичности, вязкости и хладостойкости, исключения повышенного карбидообразования в стали, изготавливаемой с использованием ТМО;

- легирование марганцем в количестве не более 1-1,5 % для сталей с ферритно-перлитной структурой и не более 1,5-1,9 % для сталей с феррито-бейнитной структурой;

- введение малых добавок никеля и меди (в сумме до 0,4-0,8 %) и молибдена (до 0,15 %) для повышения хладостойкости сталей нормальной и повышенной прочности с феррито-перлитной и феррито-бейнитной структурой;

- микролегирование элементами (ванадий, ниобий), позволяющими контролировать размер зерна аустенита при нагреве и в процессе горячей пластической деформации, при закалке, отпуске и при сварке;

- дислокационное упрочнение ферритной матрицы на завершающих стадиях прокатки при ТМО при температурах, близких к точке Аr3.

Кроме того, при создании технологии производства хладостойких свариваемых сталей должны быть учтены следующие требования:

- обеспечение узких пределов по химическому составу, с максимально возможным снижением содержания углерода и марганца для уменьшения сегрегационной неоднородности при непрерывной разливке;

- повышение чистоты стали по вредным примесям (серы, фосфора), газам и неметаллическим включениям для снижения охрупчивания;

- исключение скоплений неметаллических включений и их глобуляризация за счет модифицирования для повышения вязкости;

- строгая регламентация температур нагрева под прокатку, температур начала и конца прокатки и температуры конца охлаждения при ТМО для измельчения зерна, предотвращения формирования перлита в сталях нормальной и повышенной прочности и преимущественного образования бейнита гранулярного типа, реализации субструктурного упрочнения [18].

Разработанные требования к химическому составу и механическим свойствам высокотехнологичных при сварке судостроительных хладостойких сталей различной категории прочности приведены в таблицах 1.4.1 и 1.4.2.

Таблица 1.4.1 – Содержание основных химических элементов в сталях [18]

| Марка стали | Массовая доля элементов, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | Cu | Mo |
| (05-09)ГФБ (нормальной прочности) | 0,05-0,09 | 0,15-0,35 | 0,60-0,90 | 0,005 | 0,010 | 0,30 | 0,40 | 0,35 | - |
| (07-10)ГНФБ (повышенной прочности) | 0,07-0,10 | 0,10-0,40 | 0,90-1,60 | 0,005 | 0,010 | 0,20 | 0,80 | 0,35 | 0,08 |
| (07-10)ГНДФБ (высокой прочности) | 0,07-0,10 | 0,10-0,40 | 0,90-1,60 | 0,005 | 0,010 | 0,20 | 0,80 | 0,35 | 0,08 |

Таблица 1.4.2 – Механические свойства сталей [18]

| Категория сталей | σв | σ0,2 | δ5 | ψz | KV, Дж | В, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МПа |  | % |  |  |  |
| Стали нормальной прочности (категории E, D, F) | 400-520 | 235 | 22 | 35 | 40 | 65 |
| Стали повышенной прочности (категории E, D, F) | 440-590 490-620 510-650 | 315 355 390 | 22 21 20 | 35 35 35 | 50 50 50 | 65 65 65 |
| Стали высокой прочности (категории E, D, F) | 550-700 | 460 | 19 | 35 | 50 | 80 |

Обозначения: ψz - относительное сужение в направлении толщины листа; KV – работа удара при температуре испытаний -20, -40 и -60 °С для сталей категории E, D и F соответственно; В – количество волокнистой составляющей в изломе технологических проб.

Все стали с пределом текучести, равным 235, 315, 355, 390 и 460 МПа, успешно прошли испытания и одобрены для применения в судостроительных конструкциях. В таблице 1.4.3 приведены критические температуры хрупкости новых судостроительных сталей нормальной, повышенной и высокой прочности, изготовленных по различным технологиям, свидетельствующие об их высоком сопротивлении хрупким разрушениям при низких температурах.

Таким образом полученные стали широкого спектра прочности, отличающиеся высокой технологичностью при сварке и хладостойкостью до минус 60 °С используются для морских ледостойких платформ, судов ледового класса, понтонов, причалов и других конструкций северного исполнения. Разработанные стали успешно применены при строительстве морской ледостойкой нефтегазодобывающей платформы «Приразломная», разведывательной буровой платформы «Арктическая» [18].

Таблица 1.4.3 – Критические температуры хрупкости, углеродный эквивалент и параметр трещиностойкости хладостойких судостроительных сталей [18]

| Категории стали | Толщина листа, мм | Обработка | Тк | Ткб | NDT | Сэкв | Рсм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | °С |  |  | % |  |
| Сталь нормальной прочности | 20 | ТМО | -80 | <-60 | -55 | 0,27 | - |
| Сталь повышенной прочности | 40 40 | ТМО Закалка+отпуск | <-80 | -25 -34 | -60 -65 | 0,38 - | - 0,22 |
| Сталь высокой прочности | 30 30 | ТМО Закалка+отпуск | -80 -80 | -20 -15 | -60 -65 | - | - |

1.5 Технология производства толстых листов из низколегированной стали для судостроения в условиях стана 3600 ОАО МК «Азовсталь»

1.5.1 Выплавка стали

Производство листов низколегированной стали для судостроения на ОАО МК «Азовсталь» осуществляется согласно технологическим инструкциям, регламентирующим производство слябов в конвертерном цехе и проката толщиной от 8 до 320 мм в толстолистовом цехе.

Выплавку стали производят в соответствии с ТИ 232-192-2003-1 со следующими дополнительными требованиями.

Сталь выплавляется в конвертерах емкостью 350 т с продувкой кислородом сверху в соответствии с требованиями ТИ 232-189-2000. Жидкий чугун из доменного цеха в конвертерный подается в предварительно очищенных чугунных ковшах емкостью 140 т. До поступления в конвертерный цех чугун проходит внепечную обработку в отделении десульфурации чугуна и отделении скачивания шлака. В отделении десульфурации его обрабатывают магниевым реагентом, подаваемым в струе природного газа через погружаемую фурму. В отделении скачивания шлака из чугуновозных ковшей удаляют не менее 70% доменного шлака машинами МСШ-2. После удаления шлака из чугуновозных ковшей чугун поступает в миксерное отделение. Его сливают в миксер емкостью 2500 т после отбора пробы чугуна от каждого выпуска и получения результатов анализа химического состава. Из миксера чугун наливают по заказу мастера производства в заливочный ковш емкостью 350 т, в процессе налива которого производят взвешивание и отбор пробы. Затем измеряют температуру чугуна, которая должна быть не менее 1320°С. Для производства судостроительной стали рекомендуется использовать чугун следующего химического состава, %:

Mn – 0,4-0,7; Si – 0,6-0,9; S – не более 0,010; Р – не более 0,080.

При выплавке стали используют оборотный или покупной металлолом, толщина которого должна быть не более 300 мм. Его загружают в совок объемом 100 м3 из скрапных ям или из вагонов, взвешивают и подают на плавку по заказу мастера производства.

В качестве флюса используют мягкообожженную известь, которая поступает в цех из известково-обжигательного отделения. Известь производится во вращающихся печах из обычного или доломитизированного известняка. Её хранят в бункерах не более 24 часов. Для ускорения процесса шлакообразования применяют плавиковый шпат в кусках размером не более 100 мм. Известь и плавиковый шпат подают на плавку из расходных бункеров по механизированному траку подачи сыпучих материалов.

Для раскисления и легирования металла используют вторичный или первичный чушковый алюминий и ферросплавы. Ферросплавы дробятся до размера кусков не более 50 мм. Они должны быть сухими. Для рафинирования металла применяют синтетический шлак с удельным расходом 15-50 кг/т, выплавленный в специальных шлакоплавильных электродуговых печах и твердые шлакообразующие смеси с удельным расходом 7-10 кг/т. Синтетический шлак подают под выпуск плавки в сталеразливочном ковше.

Шихтовку плавки производят из расчёта получения массы жидкой стали в конвертере не более 350 т и обеспечения слива всего металла из конвертера в сталеразливочный ковш. Расход чугуна и металлолома на плавку устанавливают в соответствии с ТИ 232-143-2002. Масса чугуна и лома должна обеспечивать после окончания продувки заданное содержание углерода в металле и FеО в шлаке, а также температуру металла. Расход извести определяют в зависимости от массы чугуна, содержания в нем кремния и требуемой основности шлака. Металлолом в конвертер загружают до заливки чугуна. Чугун заливают в конвертер при наличии подготовленного сталеразливочного ковша и готовности МНЛЗ.

Металл в конвертере продувают кислородом сверху с частичным дожиганием окиси углерода. Для продувки используют кислород чистотой не менее 99,5 % и с содержанием азота не более 0,1 %. В процессе продувки в конвертер присаживают известь и плавиковый шпат, допускается использование железорудных окатышей. Продувку заканчивают при достижении заданных после продувки содержания массовой доли углерода в металле и температуры металла. По окончании продувки плавки рекомендуется иметь следующие параметры металла и шлака, %:

а) металл:

С -  не менее 005; S - не более 0,020; Р - не более 0,005;

б) шлак:

FеО - не более 18; основносгь шлака - не менее 3,0.

Рекомендуемая температура металла перед выпуском плавки от 1670 до 
1695 °С.

Раскисление, легирование и рафинирование стали производят в сталеразливочном ковше. Расход раскислителей и легирующих добавок определяют из расчёта получения среднезаданного содержания массовой доли требуемых элементов в готовой стали. Расход рафинирующих материалов определяют из расчёта получения в готовой стали заданного содержания массовой доли серы. Присадку ферросплавов и раскислителей в ковш производят в соответствии с ТИ 232-143-2002. Продолжительность выпуска плавки из конвертера в сталеразливочный ковш должна составлять не менее 6 минут. Последовательность присадки ферросплавов в ковш следующая: науглероживатель, ферросплавы, содержащие марганец, кремний, хром, алюминий, ферросплавы, содержащие ниобий, ванадий, титан, азот, кальции, РЗМ.

1.5.2 Внепечная  обработка стали

Доводка металла начинается с момента постановки ковша с металлом на установку доводки металла (УДМ) в соответствии с требованиями ТИ 232-189-2000.

На УДМ выполняют следующие работы:

а) усреднение химического состава и температуры стали по объему ковша;

б) корректировку температуры стали;

в) корректировку химического состава и микролегирование стали;

г) модифицирование стали редкоземельными металлами;

д) корректировку химического состава, рафинирование и модифицирование стали порошкообразными реагентами.

Усреднение химического состава и температуры металла по объёму ковша производят путём продувки его аргоном на всех плавках, независимо от марки выплавляемой стали. После постановки ковша с металлом на стенд УДМ производят предварительное усреднение металла продувкой аргоном в течение 7 минут. После выведения фурмы над ковшом включают подачу аргона с объёмным расходом 25-35 м3/час и фурму погружают в металл. По мере погружения фурмы объемный расход аргона увеличивают до величины более 40 м3/час. Объемный расход аргона должен обеспечивать интенсивное, но не бурное перемешивание металла по всему объёму ковша и исключать оголение металла, давление газа в сети аргонопровода должно быть не менее 1 МПа (10 кгс/см2), а перед фурмой - не менее 0,3 МПа (3 кгс/см2).

С целью ошлакования новой фурмы на первой минуте продувки производят 2-3 медленных подъёма и опускания фурмы с объёмным расходом аргона не менее 40 м3/час. Глубина погружения фурмы в металл должна составлять не менее 3800 мм (19 стопорных трубок высотой 200 мм) от верхнего уровня шлака в ковше.

После усреднительной продувки отбирают пробу металла пробоотборником типа ПМ, охлаждают её в воде, маркируют и отправляют в экспресс-лабораторию. После измерения температуры, при необходимости, продувку металла аргоном возобновляют.

Рекомендуемая температура металла в сталеразливочном ковше на УДМ, °С:

для слябов толщиной 220 и 250 мм:

- после усреднительной продувки – 1590-1615;

- после окончательной обработки – 1560-1580;

для слябов толщиной 300 мм:

- после усреднительной продувки – 1585-1610;

- после окончательной продувки – 1555-1575.

Общая продолжительность продувки аргоном должна составлять не менее 10 минут. В случае вынужденных перерывов в процессе продувки общая продолжительность продувки аргоном увеличивается на 2-3 минуты.

Охлаждение металла производят продувкой аргоном, введением в сталь сляба или продувкой аргоном с присадкой металлической «сечки». При необходимости снижения температуры стали не более, чем на 10 °С, охлаждение производят продувкой аргоном, из расчёта, что 1 минута продувки снижает температуру металла на 1,5 °С. При необходимости снижения температуры стали более, чем на 10 °С, необходимо вводить в расплав металлическую «сечку» или сляб, исходя из следующего 
расчёта падения температуры:

при вводе 200 кг «сечки» - 1 °С;

при погружении сляба в металл на глубину не менее 2,5 м в первые 5-6 мин выдержки - от 5 до 3 °С в минуту;

при выдержке сляба в металле после 5-6 минут - от 3 до 2 °С в минуту.

Присадку «сечки» в ковш производят порциями массой до 2 т при одновременной продувке аргоном. Интенсивность присадки «сечки» не должна превышать 2 т/мин. После окончания ввода в ковш охлаждающих присадок («сечки», сляба) продувку металла аргоном продолжают не менее 2 минут.

Подогрев металла в ковше осуществляют за счет экзотермической реакции посредством продувки газообразным кислородом с присадкой алюминия из расчёта, что для подъёма температуры стали на 10 °С расходы алюминия и кислорода составляют 0,4 кг/т и 0,4 м3/т соответственно. Присадку алюминия в ковш для химического подогрева осуществляют до продувки металла кислородом или в процессе продувки, при помощи трайбаппарата, в виде алюминиевой катанки, либо алюминиевыми блоками, закрепленными на фурме, либо чушками.

Ввод корректирующих добавок ферросплавов и раскислителей производят после выполнения операции химического подогрева, усреднения металла аргоном в течение не менее 2-х минут, измерения температуры и отбора проб металла для определения химического состава.

На УДМ производят корректировку химического состава стали по содержанию углерода, марганца, кремния, алюминия, титана, а также микролегирование стали. Расход корректирующих добавок определяют при получении результатов анализа пробы металла после усреднительной продувки. Массу металлической «сечки», которую необходимо ввести в ковш для охлаждения металла до заданной температуры, уменьшают на расчетную массу вводимых в ковш ферросплавов. Охлаждающий эффект ферросплавов принимают равным охлаждающему эффекту металлической «сечки». В случае охлаждения металла слябом или продувкой аргоном длительность выдержки сляба в металле или длительность продувки уменьшают на время, соответствующе снижению температуры с вводимыми ферросплавами.

Ввод ферросплавов в ковш производят россыпью при помощи механизированного лотка в район погружения фурмы одновременно с продувкой металла аргоном при объемном расходе не менее 40 м3/час. В случае необходимости корректировки состава металла с одновременным его охлаждением, ввод ферросплавов производят до или после ввода охладителей. Ферросплавы вводят в ковш порциями массой не более 500 кг с интервалом не менее 2-х минут. После окончания ввода всех ферросплавов производят продувку стали аргоном в течение не менее 5 минут. Корректировку содержания алюминия производят путем присадки в металл алюминиевых чушек или алюминиевой катанки.

Измерение температуры металла производят перед присадкой алюминия. Массовый расход алюминия на корректировку увеличивается на 15 кг на каждые 10 °С свыше 1600 °С после усреднительной продувки:

1601-1610°С = + 15 кг;

1611-1620°С  = +30 кг и т.д.

После окончания ввода в металл алюминиевых чушек производят продувку стали аргоном в течение не менее 5 минут, после ввода алюминиевой катанки - не менее 3 минут.

Для рафинирования стали используют порошкообразный силикокальций марки СК15 по ГОСТ 4762 с удельным расходом не менее 1,0 кг/т. При использовании силикокальция марок СК10, СК20, СК25 и СК30 производят перерасчёт его расхода с учётом коэффициента перерасчёта, который равен 1,5; 0,75; 0,6 и 0,5 соответственно.

Корректировку содержания углерода в стали производят вдуванием порошкообразного графита, термоантрацита, карбонизатора или вводом порошковой проволоки с помощью трайбаппарата. Корректировку содержания кремния в стали допускается производить вдуванием порошкообразных смесей на основе силикокальция с обязательным определением массовой доли кремния в стали перед продувкой. Доставку порошкообразных материалов производят в специальных герметичных контейнерах с пневмовыдачей материала. Выдержка порошкообразного силикокальция в пневмокамерном насосе не должна превышать одного месяца.

Сталь из конвертера выпускают в ковш с основной или высокоглинозёмистой футеровкой, при этом производят полную отсечку конвертерного шлака. Во время выпуска в ковш вводят твёрдую шлакообразующую смесь (ТШС) или известь. Допускается использование синтетического шлака с удельным расходом 15-50 кг/т. Наполнение ковша металлом и шлаком должно быть не менее, чем на 300 мм ниже верхней кромки ковша.

Корректировку химического состава стали присадками ферросплавов и алюминия совмещают с процессом обработки порошкообразными реагентами. После присадки всех корректирующих добавок суммарная продолжительность обработки металла аргоном и/или газопорошковой смесью должна быть не менее 5 минут. После ввода кремний- и марганецсодержащих кусковых ферросплавов массой не более 200 кг допускается обработка металла аргоном и/или газопорошковой смесью в течение не менее 3 минут. Снижение температуры при обработке рафинирующими порошкообразными смесями составляет 2-3 °С в минуту продувки.

Порошкообразные реагенты вводят в металл в струе аргона через футерованный полый металлический стержень наружным диаметром 57 мм и толщиной стенки 10-12 мм, либо в виде порошковой проволоки с помощью трайбаппарата. Объемный расход аргона при вдувании порошкообразных реагентов должен составлять 5-80 м3/час, а давление аргона в пневмокамерном насосе - 0,4-1,0 МПа.

Включение подачи газопорошковой смеси производят над уровнем шлака в ковше. Масса порошкообразных реагентов, вводимых в металл, контролируется с помощью специальной системы дозирования.

По окончании обработки стали отбирают и отправляют на анализ пробу металла, производят измерение температуры, и в случае необходимости, по указанию мастера, отбирают пробу шлака и отправляют на анализ. Измерение температуры производят непосредственно перед отправкой пленки на МНЛЗ. Рекомендуется после окончания доводки стали, для утепления поверхности металла, присаживать в сталеразливочный ковш теплоизолирующую смесь.

1.5.3 Разливка стали

Разливка стали осуществляется на машинах непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) в соответствии с требованиями ТИ 232-189-2000.

Сталеразливочный ковш с металлом устанавливают на разливочный стенд. Разливщик стали, убедившись в правильной установке ковша, освобождает его от грузозахватных устройств, затем производит подсоединение гидравлических приводов шиберных затворов. Оператор главного пульта управления (ГПУ) за 5-10 минут до начала разливки оповещает все службы МНЛЗ о предстоящем начале разливки. Сталеразливочный ковш по команде старшего разливщика при помощи мостового крана накрывают теплоизолирующей крышкой. Затем выполняют операции по установке промежуточного ковша:

а) проверяют работу стопоров;

б) извлекают «штырь» для надувания затравки сжатым воздухом;

в) убирают горелки разогрева футеровки, поднимают промежуточный ковш и перемещают его из резервной позиции в рабочую. Перекос промежуточного ковша в горизонтальной плоскости недопустим;

г) подвешивают погружаемые стаканы;

д) производят центровку погружаемых стаканов по выходным отверстиям относительно стенок кристаллизатора строго вертикально по большой оси кристаллизатора.

Закончив установку промежуточного ковша, сталеразливочный ковш из резервной позиции переводят в рабочую. Производят центровку шиберных затворов относительно промежуточного ковша. Разливку стали начинают по команде мастера или старшего разливщика, для чего необходимо открыть шиберный затвор и приступить к заполнению металлом промежуточного ковша. Сталь разливают через промежуточные ковши с фильтрационными элементами. В случае непоступления металла при открытом шиберном затворе, отверстие сталеразливочного стакана прожигают с помощью кислорода. Наполнив промежуточный ковш на высоту от 250 до 300 мм от «боевой» части ковша, производят плавное открытие стопоров на 1/3-1/4 сечения струи металла и начинают заполнять кристаллизатор металлом. Допускается поочередное заполнение кристаллизаторов. После заполнения металлом кристаллизаторов на высоту от 500 до 450 мм от верхнего среза медных плит кристаллизатора, стопоры промежуточного ковша открывают на максимально возможную подачу металла, не допуская заплесков верхнего среза торцевых стенок кристаллизатора.

При подъеме металла в кристаллизаторе выше уровня выходных отверстий погружаемого стакана проверяют работу стопоров путем периодического перекрытия струи металла. Затем в кристаллизатор засыпают шлакообразующую смесь небольшими порциями равномерно по всему зеркалу металла. Время наполнения кристаллизатора должно быть 60-80 с для сечения 220х1550-1850 мм, 70-90 с - для сечения 250х1550-1650 мм, 80-100 с - для сечения 250х1850 мм и 100-120 с - для сечения 300х1550-1850 мм. 
Кристаллизатор считают наполненным, если уровень металла в нем находится на расстоянии 60±10 мм от верхнего среза медных плит кристаллизатора. Для обеспечения нормальной разливки необходимо стабильное поддержание металла в кристаллизаторе на вышеуказанном уровне. Стакан должен быть заглублен от верхнего среза его выходных отверстий на 100-150 мм ниже мениска металла. При наполнении металлом кристаллизатора до заданного уровня, по команде старшего разливщика включают привод вытягивания сляба со скоростью 0,2 м/мин. Одновременно с пуском машины включают механизм качания кристаллизатора.

Регламентированный разгон МНЛЗ производят в автоматическом режиме. Скорость разливки, равную 0,8 м/мин для слябов сечением 220х1550-1850 мм, и 0,7 м/мин для слябов сечений 250х1550-1850 мм, 300х1850мм, поддерживают до первого измерения температуры в промежуточном ковше. Температура металла в промежуточном ковше при разливке слябов сечением 220-250х1550-1850 мм должна быть 1530-1545 °С, а при разливке слябов сечением 300х1850 мм - 1525-1540 °С.

Замер температуры производят в средней части промежуточного ковша. Температуру металла в процессе разливки плавки измеряют термопарой погружения в средней части промежуточного ковша дважды. Первое измерение производят после разливки 30-35 т металла, второе - в середине разливки плавки. Во всех других случаях измерение температуры металла производят по указанию мастера или старшего разливщика, а также контролера ОТК. Запрещается разливать на МНЛЗ металл с температурой в промежуточном ковше превышающей более чем на 5 °С верхний предел. При превышении температуры металла в промежуточном ковше от заданной до 5°С, скорость разливки стали должна быть 0,7 м/мин.

В зависимости от температуры металла в промежуточном ковше и содержания вредных примесей (серы и фосфора) в разливаемом металле устанавливается рабочая скорость разливки 08-0,9 м/мин для слябов сечением 220х1550-1850 мм и 07- 0,8 м/мин для слябов сечений 250х1550-1850 мм, 300х1850 мм. Рабочая скорость разливки устанавливается в обратно пропорциональной зависимости от температуры металла в промежуточном ковше и содержания вредных примесей в металле. Изменение рабочей скорости в процессе разливки должно быть не более двух 
раз за плавку. При условии стабильной скорости разливки допускается снижение температуры металла в промежуточном ковше на 5 °С.

На всех приборных диаграммах фиксируется дата и номер плавки. К паспорту плавки по каждому ручью прилагается диаграммная лента с записью скорости разливки.

По окончании разливки металла из сталеразливочного ковша, шиберный затвор закрывают, ковш переводят в резервное положение, отсоединяют гидроприводы шиберных устройств, снимают ковш с разливочного стенда, сливают шлак и передают с помощью сталевоза в кошевое отделение.

1.5.4 Нагрев и выдача заготовок в прокатку

Слябы, поступающие из конвертерного цеха, осматриваются работниками ОТК с обеих сторон, для чего слябы дважды кантуют, а при необходимости осветляют газовым резаком. Расстояние между торцами заготовок и боковой стенкой печи должно быть не менее 325 мм, между рядами – не менее 420 мм. Режим нагрева заготовок должен соответствовать таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1 – Режим нагрева заготовок в методических печах

| Температура, °С, не выше |  |  |  |  |  | Продолжительность нагрева заготовок, час-мин, не менее, при толщине заготовок, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| томильная зона (1) | первая сварочная зона |  | вторая сварочная зона |  | в конце печи в отводящем канале |  |  |  |
|  | верх (2) | низ (4) | верх (3) | низ (5) |  | 220 | 250 | 300 |
| 1220 | 1280 | 1280 | 1220 | 1220 | 850 | 3-40 | 4-10 | 5-00 |
| Примечания: 1. Температура раската после последнего пропуска в черновой клети (если заготовка не задерживается перед клетью и во время прокатки) должна быть не ниже 1000 °С. 2. Коэффициент избытка воздуха: а) в томильной зоне (1) – не более 0,9; б) в первых сварочных верхней и нижней зонах (2 и 4) – не более 1,1. 3. Давление под сводом в томильной зоне (1) следует поддерживать от 33,3 до 37,2 Па. 4. В первой нижней сварочной зоне (4) температур следует держать равной на 10-20 °С выше, чем в верхней зоне (2). |  |  |  |  |  |  |  |  |

При увеличении продолжительности нагрева металла свыше 6 часов необходимо снижать температуру по зонам в печи в соответствии с таблицей 1.5.2, чтобы не допускать перегрев, оплавление или пережег металла.

Таблица 1.5.2 – Режим нагрева заготовок при простоях стана

| Продолжительность простоя | Снижение температуры по зонам от максимальной (табл. 1.5.1), °С |  | Выход на рабочую температуру до начала выдачи |
| --- | --- | --- | --- |
|  | томильная зона | 1 и 2 сварочная зоны |  |
| От 1 час – 01 мин до 2 час – 30 мин | на 20 | на 30 | за 30 |
| Свыше 2 час – 30 мин | до 1170 и ниже до 850 | до 1210 и ниже до 850 | Со скоростью 80°С/час |

1.5.5 Производство листов и плит на толстолистовом стане   3600

Крупнейший в Украине толстолистовой стан 3600 «Азовсталь» оснащён термическим оборудованием, позволяющим обрабатывать листы и плиты.

Нас стане одна клеть с вертикальными валками и две клети «кватро», расположенные последовательно. Каждая из них имеет привод от двух мощных двигателей. Термическая обработка листов осуществляется в потоке стана с использованием тепла с прокатного нагрева и вне потока стана в отдельно стоящей поточной линии со специального нагрева.

Марочный сортамент стана весьма разнообразен, включает углеродистые, низколегированные и легированные стали с пределом прочности в холодном состоянии до 1180 Н/мм2(120 кгс/мм2) и позволяет получить листы и плиты следующих размеров:

толщина листов – от 6 до 50,8 мм;

толщина плит – от 50,8 до 300 мм;

ширина листов – от 1500 до 3200 мм;

ширина плит – от 1500 до 3200 мм;

длина листов: горячекатаных – от 6 до 12,2 м;

термообработанных – от 6 до 12,2 м;

длина плит – до 12 м.

Исходной заготовкой для производства листов и плит служат слитки, катанные и литые слябы.

Размеры слябов, мм:

толщина – от 130 до 450;

ширина – от 1100 до 1900;

длина – от 920 до 3420.

Масса слябов – от 1,8 до 16,0 т.

Размеры слитков, мм:

толщина – от 300 до 950;

ширина – от 1300 до 1900;

высота – от 1850 до 3000.

Масса слитков – от 10,0 до 29,5 т.

Нагретые слябы после выдачи из печи передают по рольгангу на участок черновой клети с максимальной скоростью 2,4 м/с. Перед клетью с вертикальными валками линейками манипулятора замеряют ширину сляба и центрируют его по оси прокатки. Для уменьшения разноширинности раската производят обжатие боковых или торцевых граней сляба.

Прокатка слябов в черновой клети должна производиться посередине бочки валков, для чего раскат центрируют с помощью линеек манипуляторов. После достижения требуемой длины (ширины) раската его разворачивают на 90° и с помощью линеек манипулятора проверяют ширину. При этом руководствуются вторым или последующими замерами. При прокате листов толщиной более 14 мм производят удаление окалины гидросбивом в автоматическом или ручном режимах не менее, чем в первых пяти проходах в черновой клети. При прокатке листов толщиной до 14 мм включительно, производят по указанию мастера стана удаление окалины гидросбивом в автоматическом или ручном режимах, но не менее, чем в первых двух проходах в черновой клети. Допускается работать одним гидросбивом, при этом включается тот гидросбив, со стороны которого задается раскат в клеть. На черновой клети разрешается производить прокатку листов толщиной более 30 мм при длине раската не более 18 м, если выработка валков меньше предельно допустимой.

Толщина раската, передаваемого к чистовой клети, зависит от толщины готового листа и должна соответствовать таблице 1.5.3.

Таблица 1.5.3 – Значения толщины раската, передаваемого к чистовой клети

| Толщина готового проката, мм | Толщина передаваемого на чистовую клеть раската, мм |
| --- | --- |
| от 8 до 16 вкл. | от 30 до 60 вкл. |
| св. 16 до 30 вкл. | св. 60 до 80 вкл. |
| св. 30 до 40 вкл. | св. 80 до 100 вкл. |
| св. 40 | от 90 до 115 |
| Примечание. При прокатке листов с ограничением температуры конца прокатки толщина подката может быть уменьшена на 10-20 мм. |  |

Прокатку листов в чистовой клети производят посередине бочки. Центрирование осуществляется манипуляторами. Температура начала прокатки в чистовой клети должна быть не менее 1000 °С, а температура конца прокатки измеряется перед последним пропуском и должна быть не менее 850 °С. При разнотолщинности листов превышающей 0,2 мм, производят настройку валков. Настройку осуществляют с помощью правого нажимного винта по величине показаний на циферблате (Х), определяемой по формуле:

Х = а/в 5000,                                              (1.5.1)

где а – замеренная разнотолщинность, мм;

б – черновая ширина раската, мм;

5000 – расстояние между опорами нажимных винтов, мм.

Разнотолщинность листов (выработка валков) вычисляется как разность между толщиной листа посередине и полусуммой толщин по двум кромкам и не должна превышать требований указанных в таблице 1.5.4.

Таблица 1.5.4 – Требования к разнотолщинности листов

| Ширина листов, мм | Разнотолщинность листов, мм |
| --- | --- |
| от 1900 до 2100 вкл. | 0,35 |
| св. 2100 до 2600 вкл. | 0,40 |
| св. 2600 до 3200 вкл. | 0,45 |

Листы толщиной не менее 40 мм допускается прокатывать в клети «вкатро» из слитков массой до 30 т. На рольганге слитки транспортируют со скоростью 1,2 м/с к клети с вертикальными валками. Слитки электрошлакового переплава массой до 13 т транспортируют со скоростью 2,5 м/с. В клети с вертикальными валками снимают конусность боковых граней слитка. В черновой клети «кватро» снимают конусность по широкой грани слитка.

При производстве плит из малоуглеродистой низколегированной стали, с целью формирования необходимой структуры и свойств в горячекатаном состоянии, применяют прокатку с ограничением температурно-деформационных параметров (контролируемая прокатка).

1.5.6 Термическая обработка листов

Имеющаяся прокатанная продукция обязательно должна быть нормализована. В зависимости от марки стали, химического состава, толщины и требований нормативных документов и договоров, листы подвергают следующим видам термической обработки:

- нормализации;

- нормализации из некритического интервала температур;

- нормализации с ускоренным охлаждением;

- закалке;

- отпуску;

- улучшению.

После прокатки листы транспортируют прямым потоком по рольгангу к ножницам № 1 поперечной резки, где их обрезают с учетом припусков на отбор проб для определения механических свойств. Листы толщиной до 12 мм передают на термообработку без замедленного охлаждения (с горячего посада), температура посада листов в печи – 200-400 °С. А листы толщиной 12,0-50,8 мм для замедленного охлаждения подают через передаточный шлеппер на загрузочный рольганг роликовых печей для снятия металла в пролете на карман, где кранами производится съем и укладка листов в штабель. После замедленного охлаждения листы поднимают через холодильник  и передаточный шлеппер нормализационных печей № 1 и 2 для нормализации с холодного посада. Загрузка листов в нормализационные печи производится с максимально большой скоростью 1 м/с.

Режим нормализации листов в роликовых печах № 1 и 2:

- температура печи, °С – 930-950;

- удельное время нагрева при холодном посаде, мин/мм:

для листов толщиной до 30 мм – 1,2-2,0;

для листов толщиной от 30,0 до 50,8 мм – 1,5-2,0;

- удельное время нагрева при горячем посаде, мин/мм:

для листов толщиной до 30 мм – 1,0-1,5;

для листов толщиной от 30,0 до 50,8 мм – 1,2-1,5;

- охлаждение – на воздухе.

Листы могут также могут быть нормализованы в печи № 4 вне потока стана по режиму:

- температура печи, °С – 930-950;

- удельное время нагрева, мин/мм – 1,5-2,5;

- охлаждение – на воздухе.

Расстояние между листами в печи, при работе с информационно-управляющей системой печей, должно быть не менее 500 мм, при ручном управлении – не менее 2000 мм.

Нагрев листов в роликовых печах осуществляют при следующих режимах работы роликового пода:

- в режиме покачивания с периодическим продвижением листов на транспортной скорости в момент загрузки-выгрузки. Темп загрузки-выгрузки при работе печи в режиме покачивания определяется по формуле:

Т = τ×δ×lL    , мин                                          (1.5.2)

где L – длина печи, мм (113110);

l – длина листа, мм;

δ - толщина листа, мм;

τ - удельное время нагрева листов, мин/мм.

- при непрерывном вращении роликового пода с технологической скоростью. Величина технологической скорости V (мин/мм) определяется необходимым временем нормализации в зависимости от сортамента по формуле:

V = (L−l)δ×τ×1000, м/мин                                     (1.5.3)

где  L – длина печи, мм (113110);

l – длина листа, мм;

δ - толщина листа, мм;

τ - удельное время нагрева листов, мин/мм.

После нормализации листы передают по шлепперам и рольгангу для правки и охлаждения на холодильниках и затем для отделки и отбора проб.

Листы толщиной более 40 мм, плиты и подкаты подвергаются противофлокенной обработке (ПФО) по ТИ:

- ПФО в штабеле;

- ПФО в печи по следующему режиму: охлаждение в интервале температур 600-300 °С на выдвинутой подине печи, выдержка при 300-320°С в течение 3 часов с последующим нагревом до 640-660 °С и выдержкой 6 часов. Далее охлаждение с печью до 150 °С;

- ПФО в камерной печи без дополнительного нагрева (температура печи не более 600 °С; температура металла не менее 500-600 °С); укладка плит штабелем или в соответствии с ТИ; охлаждение в закрытой печи с закрытыми шиберами и гляделками до температуры 100-150°С.

После ПФО листы подвергают нормализации по ТИ, Плиты, подкаты и заготовки подвергаются нормализации в камерных печах. При неудовлетворительных результатах испытаний механических свойств листы подвергают повторной термической обработке в роликовых печах, расположенных вне технологического потока или на участке нормализационных печей в потоке, а плиты подвергают закалке и отпуску на участке камерных печей по следующему режиму:

Закалка:

- нагрев до заданной температуры в течение 3-8 часов;

- температура печи, °С – 915-925;

- удельное время нагрева, мин/мм – 2,0-2,5;

- охлаждение – в воде.

Отпуск:

- температура печи, °С – 595-705;

- удельное время нагрева, мин/мм – 2,0-3,0;

- охлаждение – на воздухе.

1.6 Нормализация и нормализующая прокатка

При нормализации сталь нагревают до температур на 30 – 50 °C выше линии GSE и охлаждают на спокойном воздухе (рис. 1.6.1).

Рисунок 1.6.1 - Участок диаграммы Fe-Fe3C c нанесенным интервалом

температур термической обработки:

І – полный отжиг;

ІІ – нормализация

Ускоренное, по сравнению с отжигом, охлаждение обуславливает несколько большее переохлаждение аустенита. Поэтому при нормализации получается более тонкое строение эвтектоида и более мелкое эвтектоидное зерно. Кроме того, частично подавляется выделение избыточной фазы (феррита или вторичного цементита) и, следовательно, образуется квазиэвтектоид. Таким образом, прочность стали после нормализации должна быть больше, чем прочность после отжига.

Нормализацию применяют чаще как промежуточную операцию для смягчения стали перед обработкой резанием, для устранения пороков стали, возникших при горячей деформации и термической обработке (крупнозернистость, видманштеттовая структура, строчечность) и общего улучшения структуры перед закалкой. Таким образом, назначение нормализации как промежуточной обработки аналогично назначению отжига. Так как нормализация гораздо выгоднее отжига (охлаждение не с печью, а на воздухе), то ее всегда следует предпочесть отжигу, если оба эти вида обработки дают одинаковые результаты.

Нормализацию широко применяют вместо смягчающего отжига к малоуглеродистым сталям, в которых аустенит слабо переохлаждается.

В заэвтектоидной стали нормализация устраняет грубую сетку вторичного цементита. При нагреве выше точки АСm (рисунок 1.6.1, линия SE) вторичный цементит растворяется, а при последующем ускоренном охлаждении на воздухе он не успевает образовать грубую сетку, понижающую свойства стали.

Очень часто нормализация служит для общего измельчения структуры перед закалкой. Если в стали перед закалкой имеются грубые выделения избыточного феррита, то при нагреве под закалку аустенит не успевает как следует гомогенизироваться. Участки аустенита, соответствующие местам залегания грубых включений феррита, будут обеднены углеродом и после закалки приобретут необходимую твердость. После предварительной нормализации измельчаются выделения избыточного феррита, эвтектоид становится более дисперсным и тем самым облегчается быстрое образование гомогенного аустенита при нагреве под закалку.

К низкоуглеродистым низколегированным сталям нормализацию применяют как окончательную термическую обработку. Это дает сочетание высокой прочности и низкой температуры перехода из вязкого состояния в хрупкое [11].

Также как и другие виды термической обработки, нормализация является технологической операцией, повышающей цены готовой продукции, что составляет для Европейских производителей стали от 15,0 до 25,0 USD на тонну стали. В некоторых случаях цена энергозатрат может быть уменьшена, когда после прокатки металл загружается под нормализацию теплым всадом при температурах ниже 600 оС. Механические свойства такого материала сопоставимы с холоднозагружаемым металлом.

Все эти цены могут быть снижены, если применять процесс так называемой «нормализующей прокатки». Её цель состоит в отказе от проведения дополнительной операции нормализации, что способствует экономии энергии, сокращению продолжительного процесса, сохранению окружающей среды.  Кроме экономической выгоды от процесса нормализующей прокатки, металл, обрабатываемый этим способом, обладает также качественным преимуществом по сравнению с нормализованным материалом благодаря более гладкой поверхности без следов грубой окалины, обычно образующейся в процессе термообработки и, в частности, в печах с роликовым подом.

Нормализующая прокатка – это процесс прокатки, осуществляемый в определённой температурной области, с целью получения структуры и свойств, аналогичных получаемым после нормализации. Деформирование при этом проводят в нижней области стабильного аустенита для того, чтобы возникал полностью рекристаллизованный аустенит, который без дальнейшего роста зерен, превращается в мелкозернистые феррит и перлит, практически при отсутствии строчечности.

Деформирование в определенной температурной области обеспечивает получение структуры, аналогичной получаемой после нормализации. После обычной прокатки возникает структура с зерном балла 2-5, которая после нормализации превращается в структуру с зерном балла 6-8. Поскольку при нормализующей прокатке деформация осуществляется при температурах ниже 900 оС, то образующаяся аустенитная структура с зерном балла 4 превращается в мелкозернистую ферритно-перлитную структуру [8].

Обычный режим прокатки предусматривает нагрев на 1280°С, деформацию и окончание    прокатки    при    температуре    950°С.    Нормализующая    прокатка проводится следующим образом: первый этап - прокатка в интервале 1280 -1100°С; второй этап- подстуживание для достижения температуры 950°С, третий этап - собственно нормализующая прокатка в интервале 950 - 830°С [12].

При изучении влияния температуры нагрева на величину зерна аустенита стали, содержащей 0,08%С и 1,4%Мn с раздельными и совместными добавками ванадия и ниобия, было показано, что при всех температурах нагрева наиболее крупное зерно наблюдалось у стали без этих добавок. Величина зерна уменьшилась при введении ванадия и в еще большей степени ниобия, что определяется известным тормозящим влиянием карбонитридных фаз, препятствующих миграции границ. Температура нагрева под прокатку влияет на размер ферритного зерна стали, охлажденной на спокойном воздухе, причем зерно феррита всегда мельче, чем аустенита (рисунок 1.6.2). Понижение температуры нагрева под прокатку с 1200 до 1050 °С способствует измельчению зерна феррита на 0,5 - 1 балл, что в конечном итоге повышает вязкость стали.

Понижение температуры конца прокатки приводит к измельчению зерна аустенита перед →-превращением и как следствия размера зерна феррита. На рисунке 1.6.3 показано влияние понижения температуры конца прокатки от 980° до 700 °С на монотонное снижение величины зерна феррита малоперлитных сталей с добавками ванадия и ниобия; одновременно существенно снизился порог хладноломкости Т50 Ударная вязкость стали повышалась с понижением температуры конца прокатки до 880 – 800 °С, а после деформации при более низкой температуре снижалась вследствие сильного повышения прочности в результате горячего наклепа.

Температура аустенитизации,  °С

Рисунок 1.6.2 - Влияние добавок ванадия и ниобия на величину зерна аустенита и феррита стали с 0,08% С и 1,4% Мn при нагреве под нормализующую прокатку: а – зерно аустенита; б – зерно феррита; 1 – без добавок; 2 – 0,06% V; 3 – 0,04% Nb;

4 – 0,04% Nb + 0,06% V.

Температура конца прокатки, °С

Сталь с 0,08% С и 1,4% Мn :

а - без добавок;

б- с 0,06%V;

в - с 0,04% Nb;

c - с 0,04%Nb + 0,08%V.

Рисунок 1.6.3 - Влияние температуры конца прокатки на величину зерна, ударную вязкость и порог хладноломкости строительных сталей с добавками V и Nb

Влияние температуры нагрева под прокатку возрастает при увеличении содержания карбонитридообразующих элементов, особенно ниобия (рис. 1.6.4). Для получения повышенных значений прочности стали, легированной V или Nb, прокатку следует проводить с нагревом под деформацию до более высоких температур, так как в этих условиях максимально используется упрочняющее влияние карбонитридных фаз.

Температура конца прокатки, °С

Рисунок 1.6.4 – Влияние температуры нагрева (1050 и 1200°С) под нормализующую прокатку и температуры конца прокатки на механические свойства стали:

а - 0,08% С и 1,4% Мn без добавок;

б - 0,08% С и 1,4% Мn с добавками 0,06% V;

в - 0,08% С и 1,4% Мn с добавками 0,04% Nb;

г - 0,08% С и 1,4% Мn с добавками 0,04% Nb + 0,08% V.

1.7 Контролируемая прокатка

Контролируемая прокатка – это разновидность процесса высокотемпературной термомеханической обработки сталей и сплавов, характеризующегося регламентированным, в зависимости от химического состава, условиями нагрева металла, температурными и деформационными параметрами процесса и заданными режимами охлаждения металла на различной стадии пластической обработки, результатом чего является получение структуры, при которой увеличивается прочность и вязкость металла [11]. Контролируемая прокатка более 30 лет применяется при изготовлении толстых листов из микролегированных сталей, обеспечивая требуемый комплекс механических свойств за счет измельчения структуры без применения дополнительной термообработки [17]. Её цель – сформировать структуру с мелким зерном полигонизованного феррита и дисперсными выделениями карбонитридов, обеспечивающую повышение (на 100 – 150 МПа) предела текучести, снижение температуры хрупко-вязкого перехода и улучшение свариваемости [11].

Основной принцип контролируемой прокатки заключается в измельчении аустенитного, а, следовательно, и ферритного зерна, что приводит к одновременному повышению прочности и вязкости стали. Решающая роль при этом отводится температурным условиям процесса. При ограничении деформации только в аустенитной области можно выделить три диапазона температуры в соответствии с ее влиянием на структуру стали. Деформация при температуре выше 1000°С приводит к образованию крупных рекристаллизованных зерен аустенита, которые при полиморфном превращении образуют грубую структуру феррита и структуру верхнего бейнита. При деформации в промежуточном температурном диапазоне (от 1000 до 900°С) аустенит измельчается повторяющейся рекристаллизацией, в результате чего образуется мелкозернистый феррит. Деформация ниже температуры рекристаллизации (ниже 900°С) способствует получению мелкозернистой ферритной структуры.

При температуре деформации в области + различают три стадии контролируемой прокатки: деформация в зоне рекристаллизации аустенита, деформация некристаллизующегося аустенита и деформация в двухфазной аустенитно-ферритной области. Исследования показали, что в процессе прокатки в чистовой клети при температуре ниже Аr3 на механические свойства оказывает влияние дислокационное, субструктурное и текстурное упрочнение.

Основные различия между обычной и контролируемой прокаткой состоит  в том, что при контролируемой прокатке деформационные полосы разделяют аустенитные зерна на несколько блоков. Граница каждого блока является источником зарождения ферритных зерен. В результате из аустенитного зерна одинаковой величины при контролируемой прокатке образуются более мелкие ферритные зерна, чем при обычной горячей прокатке, когда зарождение ферритных зерен осуществляется на границах аустенитных. Кроме того, увеличение числа активных центров зарождения феррита ускоряет процесс -превращения, в результате чего снижается вероятность выделения бейнитной структуры, придающей низкую вязкость стали.

Контролируемую прокатку листов осуществляют на толстолистовых (стан 3600 ОАО «МК «Азовсталь») и непрерывных широкополосных станах. На широкополосных станах полоса после завершения прокатки быстро охлаждается на отводящем рольганге, а затем медленно в рулоне. Прокатка в черновых и чистовых клетях осуществляется с большими частными обжатиями и малыми паузами между проходами. Прокатка полос в черновых клетях осуществляется в зоне рекристаллизации, а в чистовых – в области, где процесс рекристаллизации не протекает. Суммарное обжатие и температура раската при прокатке в чистовых клетях ограничены. Выдержка полос в рулоне после смотки способствует увеличению предела текучести.

В таблице 1.7.1 приведены возможные режимы контролируемой прокатки для стали 3 и 09Г2С.

Таблица 1.7.1 – Режимы контролируемой прокатки стали 3 и 09Г2С

| № режима | Тн.п0С | Режимы деформации (толщина после прохода, мм) |  |  |  |  |  |  |  |  | Режимы охлаждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1150 | 50 | 40 | 32 | 26 | 21 | 17 | 14 | 11 | 9 | Охлаждение на воздухе |
| 2 | 1150 | 50 | 40 | 32 | 26 | 21 | 17 | - | - | - | 950 0С, охл. 3с в воде до 8000С 750 0С, охл. 2с в воде до 6000С и охл. с печью |
|  |  | 17 | 14 | 11 | 9 | - | - | - | - | - |  |
| 3 | 1150 | 50 | 40 | 32 | 26 | 21 | 17 | - | - | - | охл. 3с в воде до 800 0С охл. в воде |
|  |  | 17 | 14 | 11 | 9 | - | - | - | - | - |  |
| 8 | 1150 | 50 | 40 | 32 | 26 | 21 | 17 | - | - | - | охл. 3с в воде до 800 0С охл. 2с в воде до 560 – 6000С и охл. с печью |
|  |  | 17 | 14 | 11 | 9 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |  |

Структура после приведенных режимов контролируемой прокатки показана на рисунках 1.7.1 (а, б, в, г) для стали 3 и 1.7.2 для стали 09Г2С.

а) Режим 0                                           б) Режим 2

в) Режим 3	 г) Режим 8

Рисунок 1.7.1 – Структура стали 3 после контролируемой прокатки

Рисунок 1.7.2 - Структура стали 09Г2С после контролируемой прокатки  по режиму 2.

Контролируемая прокатка предусматривает последовательную деформацию при непрерывно понижающихся температурах в температурных областях, отличающихся структурным состоянием и реакцией металла на искажения его строения, вносимые пластической деформацией. На каждом из этапов контролируемой прокатки протекают структурные процессы, воздействующие на поведение металла на последующих стадиях передела и оказывающие влияние на свойства стали после всего цикла термомеханической обработки. В общем случае можно выделить следующие восемь стадий контролируемой прокатки (рисунок 1.7.3):

I - аустенитизация при температурах, обеспечивающих получение достаточно однородного структурного состояния металла перед прокаткой;

II - высокотемпературная деформация стабильного аустенита в области быстро протекающих процессов рекристаллизации, когда Тдеф > Трекр;

III - среднетемпературная деформация, осуществляемая в нижней части -области в условиях заторможенной или полностью подавленной рекристаллизации (Трекр > Тдеф >Аr3деф);

IV- деформация нестабильного аустенита в области стимулированного деформацией полиморфного —-превращения;

V - деформация в двухфазной +-области аустенита и феррита, образовавшегося в результате распада аустенита под влиянием предшествовавших обжатий;

VI - деформация аустенита, феррита и перлита на стадии образования перлита (в трехфазной области);

VII- деформация феррита и перлита ниже точки Аr3деф;

VIII - охлаждение после завершения деформации.

Рисунок 1.7.3 – Схема технологического процесса и структурных превращений при контролируемой прокатке:

I — VIII - стадии контролируемой прокатки;

Рн — начало рекристаллизации деформационного аустенита;

Рк — окончание рекристаллизации деформационного аустенита;

К — начало выделения избыточных карбонитридных фаз в деформируемом аустените; 
Ан.п.— начало перлитного превращения;

Б — бейнит; П — перлит; Ф — феррит; А – аустенит.

Таким образом, контролируемая прокатка является конечной и наиболее ответственной стадией металлургического передела низколегированной стали. Оказывая глубокое влияние на процессы формирования структуры, протекающие в стали при прокатке и после ее завершения, она в значительной степени определяет уровень прочности, ударной вязкости и сопротивления металла хрупкому разрушению.

К новым внедрениям в контролируемую прокатку можно отнести работу О.А.Багмета. В своей диссертационной работе он на основе выявленных взаимосвязей аустенитной и конечной структуры, формирующейся под влиянием различных условий температурно-деформационного воздействия, разработал усовершенствованный режим контролируемой прокатки на стане 3600 ОАО «МК «Азовсталь», обеспечивающий  повышение показателей хладостойкости, ударной вязкости и прочности микролегированных ниобийсодержащих толстолистовых сталей. В результате проведенных в диссертационной работе исследований был создан новый, качественный четырехстадийный режим контролируемой прокатки [17].

В диссертации были изложены результаты внедрения разработанного четырехстадийного режима контролируемой прокатки для производства листов толщиной 21,6 мм из стали 07Г2МФБ. В кислородно-конвертерном цехе металлургического комбината «Азовсталь» была выплавлена плавка опытной стали 07Г2МФБ. Металл разливали в отделении непрерывной разливки на слябы сечением 22019203030 мм. Слябы опытной плавки прокатывали на листы размерами 21,6265019100 мм на толстолистовом стане 3600. Перед проведением контролируемой прокатки слябы нагревали до температуры 1170-1180 С. Первые две стадии контролируемой прокатки проводили в черновой  клети: первую в интервале температур1050-980 оС, вторую при — 950-900 оС. После воздушного охлаждения подкатов до температуры 840-830 оС были выполнены третья и четвертая стадия контролируемой прокатки во второй клети прокатного стана. Третью стадию прокатки заканчивали при температуре 780 оС, вблизи температуры начала распада деформированного аустенита в ферритной области. Затем подкаты охлаждали на рольганге до температуры 740 оС и проводили завершающие четыре обжатия до требуемой толщины 21,6 мм. Температура окончания деформации составляла 700-680 оС. После завершения деформации листы подвергали охлаждению до температуры 500-550 оС со скоростью  35 °С/с на установке ускоренного охлаждения, расположенной за второй клетью прокатного стана 3600. Далее листы укладывали в штабеле при температуре не ниже 400 оС для замедленного охлаждения до 100 оС с целью предотвращения образования осевых трещин водородного происхождения. Выдержка металла в штабеле составляла не менее 48-56 часов. Результаты испытаний механических свойств листов приведены в таблице 1.7.2. Прочностные свойства и относительное удлинение соответствовали заданным требованиям. На всех образцах ИПГ, испытанных -20 оС, доля вязкой составляющей была не менее 95-100 % от общей площади излома. Ударная вязкость листов толщиной 21,6 мм превышала заданный уровень KCV-20  98,1Дж/см2 и  KCU-60  78,4 Дж/см2 в 2-2,5 раза [17].

Структура листов в состоянии после контролируемой прокатки была мелкодисперсной с номером ферритного зерна 12-13. Кроме феррита в структуре листов присутствовал верхний бейнит в количестве 15-17 %. Изучение кристаллографической текстуры листов из стали 07Г2МФБ показало, что по их толщине образовалась довольно однородная, многокомпонентная кристаллографическая текстура. Одни и  те же ориентировки присутствовали, как на поверхности, так и в центральных слоях листов. Новый четырехстадийный режим контролируемой прокатки был успешно внедрен в промышленное производство на стане 3600 ОАО «МК «Азовсталь» для изготовления листов [17].

Таблица 1.7.2 - Механические свойства листов из стали 07Г2МФБ после

четырехстадийного режима контролируемой прокатки

| Продольные образцы |  |  |  |  |  |  | Поперечные образцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т, Н/мм2 | в, Н/мм2 |  | δ5, % |  | т /в |  | KCV-20, Дж/см2 |  |  |  |  | KCU-60, Дж/см2 |  |  |  | ИПГ-20, % |
| 550 | 640 |  | 23 |  | 0,86 |  | 238 |  | 224 | 226 |  | 213 | 195 | 228 |  | 100 |
| 560 | 650 |  | 23 |  | 0,86 |  | 190 |  | 235 | 245 |  | 231 | 260 | 251 |  | 100 |
| 560 | 620 |  | 23 |  | 0,90 |  | 245 |  | 235 | 181 |  | 254 | 236 | 224 |  | 95 |
| 565 | 645 |  | 23 |  | 0,88 |  | 219 |  | 165 | 198 |  | 215 | 194 | 210 |  | 100 |
| 590 | 660 |  | 23 |  | 0,89 |  | 266 |  | 266 | 251 |  | 275 | 281 | 278 |  | 100 |
| 570 | 640 |  | 21 |  | 0,89 |  | 258 |  | 245 | 270 |  | 266 | 200 | 254 |  | 100 |
| 590 | 660 |  | 21 |  | 0,89 |  | 230 |  | 249 | 265 |  | 256 | 240 | 235 |  | 95 |
| 550 | 620 |  | 21 |  | 0,89 |  | 269 |  | 250 | 210 |  | 208 | 228 | 246 |  | 100 |
| 560 | 645 |  | 24 |  | 0,87 |  | 200 |  | 215 | 208 |  | 228 | 213 | 221 |  | 95 |
| 545 | 625 |  | 24 |  | 0,87 |  | 230 |  | 242 | 236 |  | 231 | 236 | 240 |  | 100 |
| 550 | 655 |  | 23 |  | 0,84 |  | 194 |  | 213 | 219 |  | 195 | 222 | 202 |  | 100 |
| 575 | 675 |  | 21 |  | 0,85 |  | 194 |  | 156 | 170 |  | 171 | 181 | 175 |  | 100 |
| Требования спецификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  500 |  | 600- 690 |  |  20 |  | — |  |  98,1 |  |  |  78,4 |  |  |  |  90 |  |